|  | 142111 Московская область, г. Подольск, ул. Рязановское шоссе, д.1, территория кондитерской фабрики «Подольчанка». Телефон: +7(495)980-80-30 |
| --- | --- |

Условия транспортирования, хранения и комплектации

изделий из ПВХ.

Перечень  изделий:

Плинтус напольный - далее Изделие№1.

Наличник с кабель-каналом - Изделие №2.

Профиль отделочный, общестроительный цветной – далее Изделие №3.

Профиль отделочный, общестроительный белый – далее Изделие №4.

Аксессуары к изделиям №1, №3, №4  - далее Изделие №5.

НАША УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, КОНТРОЛЬ ОТК ГАРАНТИРУЮТ

СОХРАННОСТЬ И КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ.

1.Транспортирование.

1.1.Изделия перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. При этом необходимо соблюдать следующие требования:

- Допускается только горизонтальная перевозка изделий;

- Количество уложенных изделий не должно превышать:

Изделие№1_________ 20-22 ряда;

# Изделие№2__________выкладывается ниша из изделий №1, в середину этой ниши укладываются 5-6 рядов изделия №2 (укладывается только сверху), либо в жесткой спец. упаковке 15-16 рядов;

# Изделие№3,№4________  12-15  рядов;

Изделие №5___________  на палетах, не более 2 метров.

Поверх изделий №1,№3,№4 допускается укладка  лёгких предметов, таких как плитка потолочная, коврики для ванн, утеплитель ПСБ и т.п.

1.2.При транспортировании изделий должны быть соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений, увлажнения и загрязнения. Погрузка изделий навалом и выгрузка сбрасыванием не допускается.

2.Хранение.

2.1.Изделия следует хранить в крытых складских помещениях, в том числе не отапливаемых. При хранении нельзя допускать воздействия на изделия сильных источников тепла, например, солнечных лучей (Изделие№3,№4), радиаторов отопления и других нагревательных приборов.

2.2.Изделия №3,№4 следует хранить на жестких стеллажах, чтобы избежать провисания, скручивания. Вертикальное складирование изделий №3,№4 запрещено. Количество уложенных изделий не должно превышать:

Изделие№1_________ 20-22 ряда;

Изделие№2____________  15-16 рядов;

Изделие№3,№4_______     12-15 рядов;

Изделие №5___________  на палетах, не более 2 метров.

2.3. Изделия могут храниться при температуре от  -30°С  до  +35°С и влажности до 80%.

Перед применением  изделия следует отстояться в отапливаемом помещении не менее 3 часов.

2.4. Для извлечения изделий упаковку следует вскрывать полностью по всей длине. Поштучное извлечение (вытягивание) не допускается во избежание повреждения поверхности изделия. Для предотвращения появления царапин профили нельзя бросать, сгибать, толкать и волочить.

2.5. Во избежание повреждения рисунка изделия следует избегать соприкосновения лицевых поверхностей изделий со скотчем (например: если берётся менее одной упаковки изделий№1,№3, то товар скрепляется резинкой, плёнкой и т.п. либо упаковывается в пакет и только после этого по поверхности пакета закрепляется скотчем).

2.6. Во избежание появления изломов и трещин на изделии, не следует прикладывать к нему значительные механические усилия, т.к. при желании сломать можно всё.

На изделия, получившие повреждения по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения, повлекшего механический износ или облом, претензии к качеству не принимаются.

3.Комплектация.

Изделие№1, №3,№4

Изделия изготовлены из ПВХ и применяются для декоративной отделки интерьеров общественных и жилых помещений.

Внимание!!! При монтаже рекомендуется использовать клея, аксессуары и фурнитуру производства торговой марки «Декопласт».  За сопутствующие товары других производителей мы ответственности не несём и претензии после монтажных работ не принимаются.

В случае невыполнения вышеперечисленных требований, претензии к качеству изделий приниматься не будут. Производитель оставляет за собой право при изменении упаковки или процессов производства данных изделий вносить изменения в условия транспортирования, хранения и комплектации.